| Pos. 0 | Akustik-Wandverkleidung / Akustik-Deckenverkleidung |
| --- | --- |
|  | Richter Acoustic-CompactBoard Typ MR 050250 V |
|  | Vorderseite: | HPL: Furniert: Lackiert: | Microperforation Lochraster 2,5 x 2,5 mm versetzt, Lochdurchmesser 0,5 mm 0,6 mm HPL Beschichtung Dekor: xxxx Echtholzfurniert, 0,5 mm Furnier auf CPL, Gesamtstärke 0,9 mm Holzart xxxxx seidenmatt lackiert HPL-Beschichtung 0,6 mm Lackiert nach RAL/NCS xxxx |
|  | Mittellage: | Trägermaterial: Bohrung: | MDF 16 mm Andere Stärken möglich RV 120816 |
|  | Rückseite: | HPL: Furniert: Lackiert: | Akustikvlies 0,6 mm HPL in Gegenzugqualität Echtholzfurniert, 0,5 mm Furnier auf CPL, Gesamtstärke 0,4 mm Gegenzugfurnier, grundiert HPL-Beschichtung 0,6 mm |
|  | Dicke: | ca. 17 mm |
|  | Kanten: | Umlaufend ABS-Kante 0,4 – 2 mm Furnierkante 0,6 – 2 mm Kante lackiert nach RAL/NCS |
|  | Formate: | Max. Paneelbreite 1220 mm; Längen auf Anfrage |
| 0,00 m² |  | …………………. | ……………….. |