| Pos. 0 | Akustik-Wandverkleidung / Akustik-Deckenverkleidung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Richter Acoustic-CompactPanel Typ SC 300130 |  |  |  |  |
|  | Vorderseite: | Dekor: Furniert: Lackiert: | 3 mm Schlitzbreite mit 13 mm Steg Melaminharzbeschichtung Dekor: xxxx Echtholzfurniert, 0,5 mm Holzart xxxxx seidenmatt lackiert Lackiert nach RAL/NCS xxxx |  |  |
|  | Mittellage: | Trägermaterial: | MDF 16 mm Andere Stärken möglich |  |  |
|  | Rückseite: | Bohrung: Dekor: Furniert: Lackiert: | RV 1032 Akustikvlies Melaminharzbeschichtung Echtholzfurniert, 0,5 mm Gegenzugfurnier, grundiert Grundierung |  |  |
|  | Dicke: |  | ca. 17 mm |  |  |
|  | Kanten: |  | Längskanten Nut-Feder-Profil zur übergangslosen Montage zwischen den Einzellamellen Querkanten roh |  |  |
|  | Breite: Längen: |  | 192 mm 304 - 4.080 mm |  |  |
| 0,00 m² |  |  |  | …………………. | ……………….. |