Pos. 000 		Richter akustik & design GmbH & Co. KG

LightBeton Authentic

Standardmaße:	3020 x 1250 mm (Standard: ohne Bekantung)

Standardstärke: 	19 mm (Sonderstärken auf Anfrage)

Lieferung: 		auftragsbezogen ab Stückzahl 1

Abmessungen:

Produktaufbau:	- 1,5 mm LightBeton-Deckschicht

- 16 mm B1-MDF-Trägerplatte

- 1,5 mm LightBeton in Gegenzugqualität

Bekantung:		nach Kundenwunsch 							(LightBeton-, ABS-, Melamin- und PP-Kante möglich)

Kantenausführung:	nach Kundenwunsch (Nuten, Fälzen, Fasen möglich)

Menge: 		m²	EP: 			GP: