Pos. 000 		Richter akustik & design GmbH & Co. KG

LightBeton Formwork

Standardmaße:	2.000 x 1.200 mm
1.000 x 1.200 mm
600 x 1.200 mm
500 x 1.200 mm

(Standard: ohne Bekantung)

Standardstärke: 	19 mm (Sonderstärken auf Anfrage)

Lieferung: 		auftragsbezogen ab Stückzahl 1

Farbton:

Typ:

Abmessungen:

Produktaufbau:	- 1,5 mm LightBeton-Deckschicht mit Systemschalungs-Charakter

- 16 mm B1-MDF-Trägerplatte

- 1,5 mm LightBeton in Gegenzugqualität

Bekantung:		nach Kundenwunsch 							(LightBeton-, ABS-, Melamin- und PP-Kante möglich)

Kantenausführung:	nach Kundenwunsch (Nuten, Fälzen, Fasen möglich)

Menge: 		m²	EP: 			GP: